原材料技术标准

1、刨花板

符合GB 318580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法 》检测标准，理 化性能：板内密度偏差± 10、含水率3～13%、吸水厚度膨胀率 、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度检测结果满足要求 ，单项评价均为合格 ，握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，甲醛释放量≤0.124 mg/m3。

2、pvc封边条

符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求 》检测 标准，外观：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶 和杂质,无明显的气泡 、针孔、划痕、波纹等瑕疵；规格尺寸：厚度及其偏差 、边缘直线度、截面翘曲度检测结果满足要求 ，单项评价均为合格； 理化性能：耐老化性、耐干热性、耐 冷热循环性检测结果单项评价合格 ，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg 、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出； 甲醛释放量≤1.5mg/L。

3、铰链：

符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等检测标准；过载：垂直静载荷20kg，检测结果满足要求 ，单项评价均为合格； 功能：操作打开、关闭力不 大于20N，垂直静载荷15kg，耐久性4万次，检测结果满足要求 ，单项评价均为合格。

- 导轨：

- 符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》 检测标准 。耐腐蚀： 18h，1.5mm以下锈点不超过20点/dm2,其中直径＞1.0mm以锈点不超过5 点/dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计）无锈点。

- 实木多层板：

- 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级 》检测标准，理化性能：含水率5~16%、胶合 强度≥0.7MPa、 甲醛释放量（气候箱法） ≤0.025 mg/m3。

- 脚架：

符合QB/T3325-2017《金属家具通用技术条件 》检测标准，外观性能要求： 管材应  无裂缝、叠缝外露管口端面应封闭； 焊接处应无脱焊 、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、 焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 冲压件应无脱层 、裂缝；铆接件应铆 接应牢固,无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑,无明显锤印； 圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一 致，喷涂层无漏喷 、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层表面应无剥落 、返锈、毛刺，表面应无烧焦 、起泡、针孔、裂纹、花斑 (不包括镀彩锌)和划痕。

- 气压棒：

符合GB/T 228O-2O16《《办公家具办公椅 》检测标准；耐高低温性能：气弹簧经一3O℃和6OC高低温储存后,公称力Fα衰减量应不大于5%，循环寿命：经耐高 低温性能试验的样品 ,再经5OOOO次循环寿命(当行程不大于6Omm时,按实际行程 ;当行程大于6Omm时,按6Omm行程)试验后,气弹簧公称力的总衰减量不应大于13%。

- 冷轧钢板：

符合QB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件 》检测标准；外观性能：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙熔、 皱皮、飞漆等缺陷 ，理化性能：硬度等级≥H，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐 蚀：120h内样板上划道两侧3mm以外,无鼓泡产生 ，120h后，检查划道两侧3mm外,无锈迹、剥 落、起皱、变色和失光等现象 ，附着力不等于2级。

9、锁具：

符合QB/T 1621-2015《家具锁》检测标准；灵活度:钥匙插拔应灵  活,无卡滞现象 ;钥匙插入锁芯旋转灵活 ,锁开、关无卡阻现象 ，外观质量： 电镀件外露表面  应色泽均匀,不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 ，电镀件外露表面经 12h的中合格性盐雾试 验后,应达到外观评级RA6级的规定。